Спектр керамики КурсТек

Алюминий							Цирконий			Карбиды

| Свойства !) Механи-ие 2) Тепловые 3) Элек-ие 4) Износ | Едини-цы | Тест | Фарфор | AD-85 85% Al2O3 | AD-90 90% Al2O3 | AD-94 94% Al2O3 | AD-96 96% Al2O3 | FD-995 98,5% Al2O3 | AD-995 99,5% Al2O3 | AD-998 99,8% Al2O3 | AZ-25 Состав Алюминий Цирконий | ZTA Цирконий Закаленный алюминий | TTZ MgO Частично стабилиз-ый цирконий | YTZP Y2O3 Частично стабилиз-ый цирконий | # SCNB Нитрид в связке с карбидом кремния | SCRB # Реактивная связка карбида кремния | SC-30 Спечен-ный карбид кремния | WC Карбид вольф-рама |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Плотность | г/сс | ASTM-C20 | 2.40 | 3.42 | 3.60 | 3.70 | 3.72 | 3.80 | 3.90 | 3.92 | 3.82 | 4.05 | 5.72 | 6.02 | 2.60 | 3.10 | 3.15 | 14.90 |
| Средний размер кристала | мкм |  | --- | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 35 | 1 | --- | 12 | 5 | 2 |
| Впитывание влаги | % | ASTM-373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Газопроница-емость | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| Цвет | --- | --- | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Слон. кость | Слон. Кость | Белый | Белый | Слон. кость | Слон. кость | Серый | Черный | Черный | Серый |
| Крепость про-гиба при 20оС | MПa | ASTMF-417 | 130 (19) | 296 (43) | 338 (49) | 352 (51) | 358 (52) | 375 (54) | 379 (55) | 375 (54) | 172 (25) | 450 (65) | 620 (90) | 900 (130) | 48 (7) | 462 (67) | 480 (70) | 1930 (280) |
| Модуль эластичности при 20оС | GПa | ASTMC-848 | 104 (15) | 221 (32) | 276 (40) | 303 (44) | 303 (44) | 350 (51) | 370 (54) | 370 (54) | --- | 360 (52) | 200 (29) | 210 (30) | 152 (22) | 393 (57) | 410 (59) | 627 (91) |
| Соотношение вредных веществ при 20оС | --- | ASTMC-848 | --- | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | --- | 0.23 | 0.30 | 0.23 | --- | 0.19 | 0.21 | --- |
| Крепость на сжатие при 20оС | МПа | ASTMC-773 | 590 (86) | 1930 (280) | 2482 (360) | 2103 (305) | 2068 (300) | 2500 (363) | 2600 (377) | 2500 (363) | 2310 (335) | 2900 (421) | 1750 (254) | 2500 (363) | 140 (20) | 2500 (363) | 3500 (507) | 5000 (725) |
| Твердость | GПа | 1000г 45Н | 5.9 (600) 60 | 9.4 (960) 73 | 10.4 (1058) 75 | 11.5 (1175) 78 | 11.5 (1175) 78 | 13.7 (1400) 82 | 14.1 (1440) 83 | 14.1 (1440) 83 | 10.4 (1058) 75 | 14.4 (1475) 85 | 11.8 (1200) 77 | 12.7 (1300) 81 | --- --- | 24.5 (2500) --- | 27.5 (2800) --- | --- --- |
| Крепость при растяжении при 25оС | MПа | ACMA Тест #4 | --- | 155 (22) | 221 (32) | 193 (28) | 221 (32) | 248 (36) | 262 (38) | 248 (36) | --- | 290 (42) | 352 (51) | --- | --- | 307 (44.5) | --- | --- |
| Прочность на излом К(1с) | Mпа м12 | Линейка с насечкой | 2 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 11 | 13 | --- | 4-5 | 4-5 | --- |
| Теплопровод-ность при 20оС | W/mК | ASTM-C408 | 5.0 | 16.0 | 16.7 | 22.4 | 24.7 | 27.5 | 30.0 | 30.0 | 13.0 | 27.0 | 2.2 | 2.2 | 80.0 | 125.0 | 150.0 | 100.0 |
| Коэффициентттеплового расширения | 1х10-6/оС | ASTM-C372 | 9.5 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 10.1 | 10.3 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 5.1 |
| При нагреве 100оС | J/kg K | ASTME1269 | --- | 920 | 920 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | --- | 885 | 400 | 400 | --- | 700 | --- | --- |
| Сопротивление теплоудару Tc | oC | См. 3 | --- | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 300 | --- |
| Максимальная температура | oC | Без наг-рузки | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1400 | 1500 | 500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1750 | 1000 |
| Диэлектричес-кая прочность | Ac-kV/mm | ASTM-D116 | --- | 9.4 (240) | 8.3 (210) | 8.3 (210) | 8.3 (210) | 8.7 (220) | 8.7 (220) | 8.7 (220) | --- | 9.0 (228) | 9.4 (240) | 9.0 (228) | --- | --- | --- | --- |
| Диэлектричес-кая постоянная 1 MHz | 25oC | ASTM-D150 | 5.9 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 28.0 | 29.0 | --- | --- | --- | --- |
| Диэлектричес-кие потери 1 MHz | 25oC | ASTM-D2520 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | --- | --- | --- | --- |
| Объемное сопротивление 25оС 500оС 1000оС | Ом-см Ом-см Ом-см | ASTM-D 1829 | -- -- -- | >1014 4х108 --- | >1014 4х108 5х105 | >1014 4х109 5х105 | >1014 4х109 1х106 | >1014 2х1010 2х106 | >1014 2х1010 2х106 | >1014 2х1010 2х107 | >1013 5х107 <103 | >1014 2х109 3х106 | >1013 2х105 <103 | >1013 2х104 <103 | --- | <103 <103 <103 | >105 <103 <103 | <103 <103 <103 |
| ## Удар | --- | См.4 | -- | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | --- | 0.41 | 0.63 | 0.20 | --- | 0.14 | --- | 0.04 |
| ## Истирание | --- | См.4 | -- | 1.00 | 0.36 | --- | 0.60 | --- | --- | --- | --- | 0.49 | 0.57 | 0.20 | --- | 0.20 | --- | 0.16 |

Данная таблица иллюстрирует типичные свойства передовых керамических материалов, поставляемых Курстеком. Разработчик должен объяснить, что точность свойств может варьироваться в соответствии с конфигурацией продукта и изменены для удовлетворения специфических требований.

Контактируйте с КурсТеком по вопросам усовершенствования дизайна, разработке и производству. Приведенная здесь информация служит только в качестве сравнения и не может считаться техническими данными или служить гарантией, за которой мы несем легальную ответственность.

Примечания:

- Данные измерений: Все данные измерений являются типичными при измерениях при комнатной температуре, если другая температура не отмечена.

- Контроль состава: Все составы керамических композитов контролируются при использовании современных химических, спектрографических и Х лучевых флуоресцентных методов тестирования.

- Сопротивление тепло удару: Тесты проходили закалкой образцов в воде при различных температурах. При изменения температуры происходит резкое уменьшение крепости при изгибе, что можно проследить по Тс.

- Сопротивление износу: Тесты на удар проходили при использовании сухого сплавленного алюминиевого абразива. Тесты на истирание проходили при использовании сухого сплавленного алюминиевого абразива с зернистостью 240. Обозначенные в таблице данные высчитывались делением потерь материала на общий объем потерь AD-85. Чем ниже индекс, тем выше сопротивление истиранию.

Свойства керамики иногда зависят от способа производства, размера и формы. Если необходимо, то может выполняться контроль значений по большинству из перечисленных свойств.